附件3：

宁海县设施农业项目验收细则

一、整体要求

（一）安全性：设施农业结构及其所有构件能承受包括恒载在内的可能的全部荷载组合，任何构件危险断面的设计不得超过钢管材料的许用应力，钢架大棚及其构件有足够的刚度以抵抗纵、横方向挠曲、振动和变形，确保承担安装或维修人员的安全。

（二）耐久性：钢架大棚金属结构零部件采取必要的防腐、防锈措施，覆盖材料要有足够的使用寿命，主要构件耐腐蚀时间≥5年。

（三）稳定性：钢架大棚在允许荷载、压力、推力下不发生失稳现象。

（四）完整性：钢架大棚应有总体的完整性。因外力作用局部损坏时，钢架大棚结构作为一个整体应能保持稳定。

（五）抗风等级：不小于10级。

（六）抗压能力：不低于200mm雪厚。

二、各型号建设标准

（一）单体塑料钢架大棚建设的具体要求。

（该项目总分数100分，未达标准酌情扣分按50%计入验收分数）

1.单体塑料钢架大棚结构性能与配置。

| 项目 | GPC-622 | GPC-825 |
| --- | --- | --- |
| 跨度(m) | 6 | 8 |
| 顶高(m) | 2.5 | 3.3 |
| 肩高(m) | 1.5 | 1.6 |
| 拱管材料（直径及厚度mm） | 22/1.2 | 25/1.5 |
| 拱间距(m) | 0.6 | 0.65 |
| 纵拉杆（道） | 3 | 3 |
| 卡槽（道） | 2-4 | 4 |
| 下卡槽高度(m) | 如有两道卡槽高0.5-0.8m，否则高0.8-1m | 0.5-0.8 |
| 上卡槽高度(m) | 1.5 | 1.6 |
| 加固斜撑（根） | 4 | 4 |
| 门 | 摇门 | 摇门或移门 |
| 卷膜杆及 卷膜器（套） | 0-2 | 2 |
| 类型 | GPC-622 | GPC-825 | 材料要求 |
| 拱杆 | 直缝焊管Ø22×1.2/Q235 A，其中拱杆每根长度大于4.7 m、重量大于3.1 kg，纵拉杆5.1 m、重量3.4 kg以上。 | 直缝焊管Ø25×1.5/Q235A，其中拱杆每根长度大于6.3 m、重量大于5.5 kg，纵拉管5.1 m、重量4.4 kg以上。 | 材质符合GB/T 700，力学性能、焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，Ø22×1.2钢管的镀锌层厚度达0.035 mm以上，Ø25×1.5、Ø32×1.5钢管镀锌层厚度达0.045 mm以上。 |
| 纵拉杆 |  |  |  |
| 斜撑 |  |  |  |
| 棚头立柱 |  |  |  |
| 拱连接管 | 直缝焊管Ø27×1.5×250 mm /Q235A | 直缝焊管Ø30×2×300 mm /Q235A | 成150度夹角，其余同上。 |
| 卡槽 | 符合GB/T 2518 |
| 管槽固定卡 | 符合GB/T 2518 |
| 楔形卡 |  |
| 管管固定卡 |  |
| 卡簧 | 符合GB/T18983 |
| 钢丝夹 | 符合GB/T 4357 |
| 塑料薄膜 | 符合GB/T 2518 |