附件4：

宁海县设施农业项目验收评分表

一、各型号建设标准

（一）单体塑料钢架大棚建设的具体要求。

（该项目总分数100分，未达标准酌情扣分按50%计入验收分数）1.单体塑料钢架大棚结构性能与配置。

| 项目 | GPC-622 | GPC-825 | 分数 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度(m) | 6 | 8 | 10 |  |
| 顶高(m) | 2.5 | 3.3 | 8 |  |
| 肩高(m) | 1.5 | 1.6 | 8 |  |
| 拱管材料 | 22/1.2 | 25/1.5 | 6 |  |
| 拱间距(m) | 0.6 | 0.65 | 8 |  |
| 纵拉杆（道） | 3 | 3 | 8 |  |
| 卡槽（道） | 2-4 | 4 | 10 |  |
| 下卡槽高度(m) | 如有两道卡槽高0.5-0.8m，否则高0.8-1m | 0.5-0.8 | 8 |  |
| 上卡槽高度(m) | 1.5 | 1.6 | 8 |  |
| 加固斜撑（根） | 4 | 4 | 8 |  |
| 门 | 摇门 | 摇门或移门 | 10 |  |
| 卷膜杆及 卷膜器（套） | 0-2 | 2 | 8 |  |
| 总分数 |  |  | 100 |  |

2.单体塑料钢架大棚主要零部件材料及技术要求。

（该项目总分数100分，未达标准酌情扣分按50%计入验收分数）

| 类型 | GPC-622 | GPC-825 | 材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拱杆 | 直缝焊管Ø22×1.2/Q235 A，其中拱杆每根长度大于4.7 m、重量大于3.1 kg，纵拉杆5.1 m、重量3.4 kg以上。 | 直缝焊管Ø25×1.5/Q235A，其中拱杆每根长度大于6.3 m、重量大于5.5 kg，纵拉管5.1 m、重量4.4 kg以上。 | 材质符合GB/T 700，力学性能、焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，Ø22×1.2钢管的镀锌层厚度达0.035 mm以上，Ø25×1.5、Ø32×1.5钢管镀锌层厚度达0.045 mm以上。 |
| 纵拉杆 |  |  |  |
| 斜撑 |  |  |  |
| 棚头立柱 |  |  |  |
| 拱连接管 | 直缝焊管Ø27×1.5×250 mm /Q235A | 直缝焊管Ø30×2×300 mm /Q235A | 成150度夹角，其余同上。 |
| 卡槽 | 符合GB/T 2518 |
| 管槽固定卡 | 符合GB/T 2518 |
| 楔形卡 |  |
| 管管固定卡 |  |
| 卡簧 | 符合GB/T18983 |
| 钢丝夹 | 符合GB/T 4357 |
| 塑料薄膜 | 符合GB/T 2518 |

2材料要求得分（100分制）：

项目总得分（结构与材料都按50%记入分值）：

验收人员签字：

项目验收时间：